LT-9711 A/B 矽利康高功能基礎印花操作說明

（LT-8906配方，適用於手印，淺色、亮面與打底）

一、基本配方：

- LT-9711 A  50g

LT-9711 B  50g

LT-8702    2～4g（硅膠印花添加劑，其為LT-9711 A＋LT-9711 B總量的2～4％）

色膏 （適量）

LT-8906   6g（硅膠印花添加劑，其為LT-9711 A＋LT-9711 B總量的6％）

LT-9801   0～10g（硅膠印花添加劑，降黏用，用量視需要添加）

LT-01       3～6g（催化劑，其為LT-9711 A＋LT-9711 B總量的3～6％）

- 配料攪拌順序：

◎（1）先將LT-9711B與LT-8702攪拌混和均勻（必要步驟 ），

- 再加入LT-9711 A、LT-8906及LT-9801、色膏於（1）配料中充分攪拌均勻，

- 使用時，再加入催化剂LT-01於上述配料中，充分攪拌均勻，

- 刮印。

二.	刮印(網版印刷)

1.	可用80-180網目之網板(視需要而定) ,一般以120網目最為普遍。

2.	刮印時，印完後進行表面烘乾，表面烘乾至不沾手，然後再印製下一層塗佈時，印完後進行表面烘乾，表面烘乾至不沾手，然後需即再印製下一層(請注意：印製下一層時，不能讓上一層表面完全固化，不沾手即可，否則會影響牢度)，烘乾時，需採用加熱-冷卻-加熱的循環步驟，避免持續加熱，以防止織物受到傷害或織物上的染料昇華污染印花。

3.	全部顏色疊印完成並表面固化後，將布樣置入烘箱以完成固化，温度視布種而定(但須大於90℃)。

4.固化參考數據考值: 150℃×1.5分。

三、特色：

1.	手感極佳(柔軟乾爽)，

2.不易塞版，可操作時間長，

3.	固化快，產能高。

四、	注意事項

1.	操作環境應避免接觸硫化物、胺基化合物及錫鉻化合物，以上物質會破壞硬化劑影響固化。

2.	未使用完之配料(加入催化劑) ，封好後可置放於冰箱冷藏，延長使用時間。

3.	未使用完之色膏或硅膠，都必須密封良好，避免因濕氣影響，以致物性降低。

4.	印花完成後，若欲做物性測試：

（1）在自然條件下，請最少放置七天後，再送測。

（2）亦可用烘箱烘烤以縮短等待時間，

建議：烘烤120～150℃＊60分鐘以上，再送測。

※以上操作配料為建議配方，一切應以客戶自行測試後之最佳配方為主。